Министерство образования и науки Российской Федерации

Уральский федеральный университет

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

СТРОИТЕЛЬНАЯ

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Справочно-информационные материалы

по курсам «Строительная физика», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Архитектура промышленных

и гражданских зданий» для студентов всех форм обучения

по направлению 270800 – «Строительство»

Екатеринбург

УРФУ

2015

УДК 371.331.2 (043.6)

Составители: И. Н.  Мальцева,  Л. А. Гинзберг, Н. В. Мальцев

Научный редактор доц., канд. техн. наук М. Ю. Ананьин

Строительная теплотехника и звукоизоляция: справочно-информационные материалы / сост. И. Н.Мальцева, Л. А. Гинзберг,

Н. В. Мальцев. Екатеринбург, УрФУ, 2015, 29с.

Представлен комплекс сводных таблиц и информационных схем, разработанных   на   базе   таких     нормативных     документов,      как

СП 50.13330.2012  «Тепловая защита зданий», СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,

СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».  Позволяют  студентам быстро и качественно выполнить практические работы по курсу «Строительная физика», обеспечивают возможность самостоятельного выполнения пояснительной записки к курсовому проекту по курсам «Архитектура гражданских и промышленных зданий» и «Реконструкция зданий и сооружений», а также архитектурного раздела дипломного проекта.

Библиогр.: 5 назв. Табл. 21. Рис. 2.

Подготовлено кафедрой «Архитектура»

© УрФУ, 2015

1. РАСЧЁТ ТЕПЛОВОЙ ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»,

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Таблица 1.1

Температурно-влажностные параметры наружной среды СП 131.13330 «Строительная климатология»

| Город | Средняя температура самой холодной пятидневки, tн, обеспеченностью 0.92,°С | Средняя температура самого холодного месяца, tн, °С | Средняя температура отопительного периода. tот.п, °С | Продолжительность отопительного периода, Zот,п., сутки | Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, (, % | Средняя упругость водяного пара наружного воздуха | Продолжительность периода влагонакопления, Z0, сутки | Средняя температура наружного воздуха периода месяцев с отрицательной температурой, tн, °С | Средние температуры наружного воздуха,°С, и продолжительность периодов, мес. | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь V, м/ с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за годовой период, eн | за период месяцев с отрицательными месячными температурами, eн.отр |  |  | зимнего, tz1/Z1 | осенне-весеннего, tz2/Z2 | летнего, tz3/Z3 |  |
| Архангельск | -31 | -18,0 | -4,7 | 251 | 88 | 676 | 343 | 183 | - 9,6 | - 13,1/4 | - 0,7/3 | + 11,1/5 | 5,9 |
| Астрахань | -23 | - 6,8 | -1,6 | 172 | 79 | 923 | 393 | 90 | - 5,3 | - 6,3/5 | - 0,4/3 | + 18,0/4 | 4,8 |
| Барнаул | -39 | -17,7 | -8,3 | 219 | 55 | 679 | 216 | 151 | - 13,4 | - 13,4/3 | + 2,2/2 | + 15,2/7 | 5,9 |
| Владивосток | -24 | -14,4 | -4,8 | 201 | 58 | 859 | 254 | 151 | - 8,1 | - 11,9/3 | - 0,27/3 | + 14,0/6 | 9,0 |
| Владимир | -28 | -11,4 | -4,4 | 217 | 85 | 756 | 340 | 151 | - 7,8 | - 9,0/4 | + 1,4/3 | + 14,4/5 | 4,5 |
| Волгоград | -25 | -9,2 | -3,4 | 182 | 83 | 785 | 372 | 121 | - 6,6 | - 8,0/3 | - 1,2/2 | + 16,8/7 | 8,1 |
| Воронеж | -26 | -9,3 | -3,4 | 199 | 83 | 787 | 381 | 151 | - 6,1 | - 8,4/3 | - 2,6/2 | + 13,6/7 | 5,1 |
| Грозный | -18 | -3,0 | 0,4 | 164 | 84 | 1078 | 497 | 90 | - 2,3 | - | - 0,2/5 | + 17,4/7 | 3,5 |
| Екатеринбург | -35 | -15,3 | -6,0 | 230 | 77 | 632 | 216 | 151 | - 11,3 | - 11,3/5 | + 2,0/2 | + 13,5/5 | 5,0 |
| Ивдель | -39 | -18,6 | -7,6 | 248 | 76 | 578 | 240 | 181 | - 11,8 | - 14,8/5 | + 0,15/2 | + 11,8/5 | 5,0 |
| Иркутск | -37 | -20,9 | -8,9 | 241 | 78 | 598 | 172 | 151 | - 15,6 | - 15,7/5 | + 0,8/2 | + 12,8/5 | 2,9 |
| Казань | -32 | -13,5 | -5,7 | 218 | 83 | 722 | 290 | 151 | - 8,5 | - 8,6/4 | + 3,3/2 | + 13,2/6 | 5,7 |
| Калининград | -18 | -3,4 | +0,6 | 195 | 82 | 900 | 487 | 121 | - 3,3 | - | +1,0/5 | + 12,2/7 | 5,9 |
| Кострома | -31 | -11,8 | -4,5 | 224 | 84 | 746 | 328 | 151 | - 8,3 | - 9,5/4 | + 1,0/3 | + 14,7/5 | 5,8 |
| Красноярск | -40 | -17,1 | -7,2 | 235 | 69 | 605 | 186 | 151 | - 12,9 | - 12,9/5 | - 1,4/2 | + 13,6/5 | 6,2 |
| Курган | -37 | -18,5 | -8,7 | 217 | 81 | 662 | 214 | 151 | - 13,7 | - 1,7/3 | + 2,5/2 | + 14,8/5 | 5,3 |
| Курск | -26 | -8,6 | -3,0 | 198 | 86 | 807 | 404 | 151 | - 5,5 | - 1,7/3 | - 3,4/2 | + 13,2/7 | 5,3 |
| Липецк | -27 | -10,3 | -3,9 | 199 | 84 | 781 | 358 | 151 | - 6,6 | - 9,0/3 | - 3,0/2 | + 13,4/7 | 5,9 |
| Магнитогорск | -34 | -16,9 | -7,9 | 218 | 78 | 619 | 226 | 151 | - 12,6 | - 12,6/5 | + 2,2/2 | + 14,6/5 | 8,1 |
| Москва | -26 | -10,2 | -3,6 | 213 | 83 | 758 | 356 | 151 | - 6,9 | - 9,1/3 | + 0,3/4 | + 14,5/5 | 4,9 |
| Мурманск | -27 | -10,1 | -3,3 | 281 | 85 | 568 | 333 | 181 | - 7,0 | - 8,9/4 | - 0,8/4 | + 9,5/4 | 7,5 |
| Нижний Тагил | -36 | -16,1 | -6,6 | 238 | 75 | 608 | 222 | 151 | - 12,2 | - 12,2/5 | + 1,2/2 | + 12,2/5 | 5,0 |
| Ниж. Новгород | -30 | -12,0 | -4,7 | 218 | 84 | 656 | 326 | 151 | - 2,9 | - 9,9/4 | + 1,0/3 | + 14,5/5 | 5,1 |
| Новгород | -27 | -8,6 | -2,6 | 220 | 85 | 796 | 392 | 151 | - 5,7 | - 5,7/3 | - 7,6/4 | + 13,6/5 | 6,6 |
| Новосибирск | -39 | -19,0 | -9,1 | 227 | 77 | 659 | 250 | 181 | - 12,3 | - 14,7/5 | + 0,7/2 | + 14,6/5 | 5,7 |
| Омск | -37 | -19,2 | -9,2 | 220 | 80 | 623 | 206 | 151 | - 14,8 | - 14,8/5 | + 1,4/2 | + 14,4/5 | 5,1 |
| Оренбург | -31 | -14,8 | -8,1 | 201 | 78 | 692 | 276 | 151 | - 10,5 | - 12,1/4 | + 1,6/3 | + 20,1/5 | 5,5 |
| Орел | -26 | -9,2 | -3,3 | 207 | 86 | 802 | 388 | 151 | - 6,2 | - 8,4/3 | + 0,9/4 | + 15,5/5 | 6,5 |
| Пермь | -35 | -15,1 | -6,4 | 226 | 83 | 653 | 252 | 151 | - 11,4 | - 11,0/5 | + 2,1/2 | + 13,9/5 | 5,2 |
| Псков | -26 | -7,5 | -2,0 | 212 | 85 | 806 | 418 | 151 | - 4,7 | - 7,4/2 | + 0,1/5 | + 14,1/5 | 4,8 |
| Ростов-на-Дон | -22 | -5,7 | -1,1 | 175 | 84 | 909 | 453 | 90 | - 4,6 | - 5,4/2 | - 0,4/5 | + 17,0/5 | 6,5 |
| Рязань | -27 | -11,1 | -4,2 | 212 | 84 | 776 | 352 | 151 | - 7,5 | - 8,8/4 | + 1,9/3 | + 15,3/5 | 7,3 |
| Самара | -30 | -13,8 | -6,1 | 206 | 84 | 713 | 300 | 151 | - 9,7 | - 11,1/4 | + 1,6/3 | + 16,9/5 | 5,4 |
| Санкт-Петербург | -26 | -7,9 | -2,2 | 219 | 85 | 777 | 400 | 151 | - 5,8 | - 6,9/3 | + 0,8/4 | + 13,8/5 | 4,2 |
| Саратов | -27 | -11,9 | -5,0 | 198 | 83 | 722 | 338 | 151 | - 7,9 | - 9,3/4 | - 2,4/1 | + 14,8/7 | 5,6 |
| Смоленск | -26 | -8,6 | -2,7 | 210 | 88 | 805 | 396 | 151 | - 5,4 | - 1,6/3 | + 1,1/4 | + 14,4/5 | 6,8 |
| Сургут | -43 | -22,0 | -9,7 | 257 | 78 | 573 | 244 | 212 | - 13,3 | - 17,7/5 | - 0,26/3 | + 12,9/4 | 5,3 |
| Тверь | -29 | -10,4 | -3,7 | 219 | 85 | 773 | 366 | 151 | - 7,1 | - 8,3/4 | + 1,3/3 | + 13,6/5 | 6,2 |
| Тобольск | -39 | -18,5 | -8,4 | 229 | 81 | 633 | 210 | 151 | - 13,9 | - 13,9/5 | + 1,7/2 | + 13,6/5 | 6,3 |
| Томск | -40 | -19,2 | -8,8 | 234 | 78 | 637 | 232 | 181 | - 12,3 | - 14,8/5 | + 0,4/2 | + 13,3/5 | 5,6 |
| Тюмень | -37 | -16,6 | -7,5 | 220 | 78 | 653 | 220 | 151 | - 12,2 | - 12,2/5 | + 2,34/2 | + 14,4/5 | 3,9 |
| Уфа | -35 | -14,6 | -6,6 | 214 | 82 | 719 | 266 | 151 | - 10,6 | - 10,6/5 | + 2,9/2 | + 15,4/5 | 5,5 |
| Челябинск | -34 | -16,4 | -7,3 | 218 | 78 | 656 | 232 | 151 | - 11,6 | - 11,8/5 | + 2,45/2 | + 14,5/5 | 4,5 |
| Чита | -38 | -27,7 | -12,4 | 238 | 64 | 508 | 152 | 181 | - 17,2 | - 20,4/5 | - 0,6/2 | + 13,3/5 | 3,2 |
| Ярославль | -31 | -11,6 | -1,5 | 222 | 82 | 751 | 332 | 151 | - 8,2 | - 9,6/4 | + 1,9/3 | + 13,4/5 | 5,5 |

Таблица 1.2		       		                                   Таблица 1.4					                Таблица 1.6

| Наружная поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи, (н, Вт/(м2·°С) |
| --- | --- |
| Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне Наружных стен с вентилируемыми фасадами | 23 10,8 |
| Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 17 |
| Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах | 12 |
| Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 6 |

Влажностный режим помещений зданий			Термическое сопротивление 			     Коэффициент теплоотдачи наружной

замкнутых воздушных прослоек Rв.п, м2·°С/Вт 	     поверхности (н для условий холодного периода

| Режим | Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С |
| --- | --- |
|  | до 12 | с 12 до 24 | св.24 |
| Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |
| Нормальный | С 60 до 75 | С 50 до 60 | С 40 до 50 |
| Влажный | С75 | » 60 » 75 | » 50 » 60 |
| Мокрый | — | С 75 | С. 60 |

| Толщина воздушной прослойки, м | Rв.п, м2·°С/Вт |
| --- | --- |
|  | горизонтальной при потоке теплоты снизу вверх и вертикальной | горизонтальной при потоке теплоты сверху вниз |
|  | при температуре воздуха в прослойке |
|  | положи-тельной | отрица-тельной | положи-тельной | отрица-тельной |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2-0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |

Таблица 1.3

Условия эксплуатации ограждающих конструкций

| Влажностный режим помещений зданий (по табл. 1) | Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности |
| --- | --- |
|  | сухой | нормальной | влажной |
| Сухой | А | А | Б |
| Нормальный | А | Б | Б |
| Влажный или мокрый | Б | Б | Б |

Примечание. При наличии на одной или обеих поверхностях воздушной прослойки теплоотражающей алюминиевой фольги термическое сопротивление следует увеличивать в два раза.

Таблица 1.5

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, αв

| Внутренняя поверхность ограждения | Коэффициент теплоотдачи (в, Вт/(м2·°С) |
| --- | --- |
| 1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию, а между гранями соседних ребер h/a ( 0,3 | 8,7 |
| 2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/а > 0,3 | 7,6 |
| 3. Окон | 8,0 |
| 4. Зенитных фонарей | 9,9 |

Примечание. Коэффициент теплоотдачи (в внутренней поверхности ограждающих конструкций животноводческих

и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии с СНиП 2.10.03.

Таблица 1.7

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

| Здания и помещения, коэффициенты а и b | Градусо-сутки отопительного периода, ГСОП, °С·сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче, Rтреб, м2·(С/Вт, ограждающих конструкций |
| --- | --- | --- |
|  |  | стен | покрытий и перекрытий над проездами | перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | окон и балконных дверей, витрин и витражей | фонарей с вертикальным остеклением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,7 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,5 |
|  | 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,8 | 0,55 |
| а | — | 0,00035 | 0,0005 | 0,00045 | — | 0,000025 |
| b | — | 1,4 | 2,2 | 1,9 | — | 0,25 |
| 2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,5 | 0,4 |
|  | 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 |
|  | 12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 0,55 |
| а | — | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |
| b | — | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |
| 3 Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,25 | 0,2 |
|  | 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 0,25 |
|  | 6000 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,35 | 0,3 |
|  | 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | 0,35 |
|  | 10000 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,45 | 0,4 |
|  | 12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,5 | 0,45 |
| а | — | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |
| b | — | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,15 |

Примечания

1. Значения Rтреб для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует определять по формуле

Rтреб = a·ГСОП+ b,

где ГСОП— градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного пункта;

a, b — коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 для группы зданий в поз. 1, где для интервала до 6000 °С·сут: а = 0,000075, b = 0,15; для интервала 6000-8000 °С·сут: а = 0,00005, b = 0,3; для интервала 8000 °С·сут и более: а = 0,000025; b = 0,5.

2. Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций.

3. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачных и цокольных перекрытий, отделяющих помещения здания от неотапливаемых пространств с температурой tc (tн< tc < tв), следует уменьшать умножением величин, указанных в графе 5, на коэффициент n, определяемый по примечанию к табл. 6. При этом расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, теплом подвале и остекленной лоджии и балконе следует определять на основе расчета теплового баланса.

4. Допускается в отдельных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнений оконных и других проемов, применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5 % ниже установленного в таблице.

5.Для группы зданий в поз. 1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если перекрытия являются полом технического этажа, следует принимать как для группы зданий в поз. 2.

Таблица 1.8

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

| Здания и помещения | Нормируемый температурный перепад, (tn, °C, для |
| --- | --- |
|  | наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями | зенитных фонарей |
| 1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 4,0 | 3,0 | 2,0 | tв - tр |
| 2. Общественные, кроме указанных в поз. 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4,0 | 2,5 | tв - tр |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами | tв - tр, но не более 7 | 0,8(tв - tр), но не более 6 | 2,5 | tв - tр |
| 4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом | tв - tр | 0,8(tв - tр) | 2,5 | - |
| 5. Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха более 50 % | 12 | 12 | 2,5 | tв - tр |

Примечания: tв — температура внутреннего воздуха помещения;

tр — температура точки росы, °С, при расчетной температуре tв и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым согласно СП 50.13330.2012, СанПиН 2.1.2.1002, ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548, СНиП 41-01 и нормам проектирования соответствующих зданий.

Для зданий картофеле- и овощехранилищ нормируемый температурный перепад (tn для наружных стен, покрытий и чердачных перекрытий следует принимать по СНиП 2.11.02.

Таблица 1.9

Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху

| Ограждающие конструкции | Коэффициент п |
| --- | --- |
| 1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), зенитные фонари, перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 1 |
| 2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 0,9 |
| 3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах | 0,75 |
| 4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли | 0,6 |
| 5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 0,4 |

Примечание — Для чердачных перекрытий теплых чердаков и цокольных перекрытий над подвалами с температурой воздуха в них tc, большей tн, ,но меньшей tв, , коэффициент n следует определять по формуле

n=(tв – tс)/(tв – tн).

Таблица 1.10.1

Значения парциального давления насыщенного водяного пара, Е, Па, для температуры t от 0 до минус 41 °С (надо льдом)

| t, °С | Е | t, °С | Е | t, °С | Е | t, °С | Е | t, °С | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 611 | -5,4 | 388 | -10,6 | 245 | -16 | 151 | -23 | 77 |
| -0,2 | 601 | -5,6 | 381 | -10,8 | 241 | -16,2 | 148 | -23,5 | 73 |
| -0,4 | 592 | -5,8 | 375 | -11 | 237 | -16,4 | 145 | -24 | 69 |
| -0,6 | 581 | -6 | 369 | -11,2 | 233 | -16,6 | 143 | -24,5 | 65 |
| -0,8 | 573 | -6,2 | 363 | -11,4 | 229 | -16,8 | 140 | -25 | 63 |
| -1 | 563 | -6,4 | 356 | -11,6 | 225 | -17 | 137 | -25,5 | 60 |
| -1,2 | 553 | -6,6 | 351 | -11,8 | 221 | -17,2 | 135 | -26 | 57 |
| -1,4 | 544 | -6,8 | 344 | -12 | 217 | -17,4 | 132 | -26,5 | 53 |
| -1,6 | 535 | -7 | 338 | -12,2 | 213 | -17,6 | 129 | -27 | 51 |
| -1,8 | 527 | -7,2 | 332 | -12,4 | 209 | -17,8 | 128 | -27,5 | 48 |
| -2 | 517 | -7,4 | 327 | -12,6 | 207 | -18 | 125 | -28 | 47 |
| -2,2 | 509 | -7,6 | 321 | -12,8 | 203 | -18,2 | 123 | -28,5 | 44 |
| -2,4 | 400 | -7,8 | 315 | -13 | 199 | -18,4 | 120 | -29 | 42 |
| -2,6 | 492 | -8 | 310 | -13,2 | 195 | -18,6 | 117 | -29,5 | 39 |
| -2,8 | 484 | -8,2 | 304 | -13,4 | 191 | -18,8 | 116 | — | — |
| -3 | 476 | -8,4 | 299 | -13,6 | 188 | -19 | 113 | -30 | 38 |
| -3,2 | 468 | -8,6 | 293 | -13,8 | 184 | -19,2 | 111 | -31 | 34 |
| -3,4 | 460 | -8,8 | 289 | -14 | 181 | -19,4 | 109 | -32 | 34 |
| -3,6 | 452 | -9 | 284 | -14,2 | 179 | -19,6 | 107 | -33 | 27 |
| -3,8 | 445 | -9,2 | 279 | -14,4 | 175 | -19,8 | 105 | -34 | 25 |
| -4 | 437 | -9,4 | 273 | -14,6 | 172 | — | — | -35 | 22 |
| -4,2 | 429 | -9,6 | 268 | -14,8 | 168 | -20 | 103 | -36 | 20 |
| -4,4 | 423 | -9,8 | 264 | -15 | 165 | -20,5 | 99 | -37 | 18 |
| -4,6 | 415 | — | — | -15,2 | 163 | -21 | 93 | -38 | 16 |
| -4,8 | 408 | -10 | 260 | -15,4 | 159 | -21,5 | 89 | -39 | 14 |
| -5 | 402 | -10,2 | 260 | -15,4 | 159 | -22 | 85 | -40 | 12 |
| -5,2 | 395 | -10,4 | 251 | -15,8 | 153 | -22,5 | 81 | -41 | 11 |

Таблица 1.10.2

Значения парциального давления насыщенного водяного пара, Е, Па, для температуры t от 0 до +30 °С (над водой)

| t, °С | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 611 | 615 | 620 | 624 | 629 | 633 | 639 | 643 | 648 | 652 |
| 1 | 657 | 661 | 667 | 671 | 676 | 681 | 687 | 691 | 696 | 701 |
| 2 | 705 | 711 | 716 | 721 | 727 | 732 | 737 | 743 | 748 | 753 |
| 3 | 759 | 764 | 769 | 775 | 780 | 785 | 791 | 796 | 803 | 808 |
| 4 | 813 | 819 | 825 | 831 | 836 | 843 | 848 | 855 | 860 | 867 |
| 5 | 872 | 879 | 885 | 891 | 897 | 904 | 909 | 916 | 923 | 929 |
| 6 | 935 | 941 | 948 | 956 | 961 | 968 | 975 | 981 | 988 | 995 |
| 7 | 1001 | 1009 | 1016 | 1023 | 1029 | 1037 | 1044 | 1051 | 1059 | 1065 |
| 8 | 1072 | 1080 | 1088 | 1095 | 1103 | 1109 | 1117 | 1125 | 1132 | 1140 |
| 9 | 1148 | 1156 | 1164 | 1172 | 1180 | 1188 | 1196 | 1204 | 1212 | 1220 |
| 10 | 1228 | 1236 | 1244 | 1253 | 1261 | 1269 | 1279 | 1287 | 1285 | 1304 |
| 11 | 1312 | 1321 | 1331 | 1339 | 1348 | 1355 | 1365 | 1375 | 1384 | 1323 |
| 12 | 1403 | 1412 | 1421 | 1431 | 1440 | 1449 | 1459 | 1468 | 1479 | 1488 |
| 13 | 1497 | 1508 | 1517 | 1527 | 1537 | 1547 | 1557 | 1568 | 1577 | 1588 |
| 14 | 1599 | 1609 | 1619 | 1629 | 1640 | 1651 | 1661 | 1672 | 1683 | 1695 |
| 15 | 1705 | 1716 | 1727 | 1739 | 1749 | 1761 | 1772 | 1784 | 1795 | 1807 |
| 16 | 1817 | 1829 | 1841 | 1853 | 1865 | 1877 | 1889 | 1901 | 1913 | 1925 |
| 17 | 1937 | 1949 | 1962 | 1974 | 1986 | 2000 | 2012 | 2025 | 2037 | 2050 |
| 18 | 2064 | 2077 | 2089 | 2102 | 2115 | 2129 | 2142 | 2156 | 2169 | 2182 |
| 19 | 2197 | 2210 | 2225 | 2238 | 2252 | 2266 | 2281 | 2294 | 2309 | 2324 |
| 20 | 2338 | 2352 | 2366 | 2381 | 2396 | 2412 | 2426 | 2441 | 2456 | 2471 |
| 21 | 2488 | 2502 | 2517 | 2538 | 2542 | 2564 | 2580 | 2596 | 2612 | 2628 |
| 22 | 2644 | 2660 | 2676 | 2691 | 2709 | 2725 | 2742 | 2758 | 2776 | 2792 |
| 23 | 2809 | 2826 | 2842 | 2860 | 2877 | 2894 | 2913 | 2930 | 2948 | 2965 |
| 24 | 2984 | 3001 | 3020 | 3038 | 3056 | 3074 | 3093 | 3112 | 3130 | 3149 |
| 25 | 3168 | 3186 | 3205 | 3224 | 3244 | 3262 | 3282 | 3301 | 3321 | 3341 |
| 26 | 3363 | 3381 | 3401 | 3421 | 3441 | 3461 | 3481 | 3502 | 3523 | 3544 |
| 27 | 3567 | 3586 | 3608 | 3628 | 3649 | 3672 | 3692 | 3714 | 3796 | 3758 |
| 28 | 3782 | 3801 | 3824 | 4846 | 3869 | 3890 | 3913 | 3937 | 3960 | 3982 |
| 29 | 4005 | 4029 | 4052 | 4076 | 4100 | 4122 | 4146 | 4170 | 4194 | 4218 |
| 30 | 4246 | 4268 | 4292 | 4317 | 4341 | 4366 | 4390 | 4416 | 4441 | 4466 |

Таблица 1.11

ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ, tр, °C, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ tв

И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, (в, %, ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

| tв | tр, °С, при (в , % |
| --- | --- |
|  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| -5 | -15,3 | -14,04 | -12,9 | -11,84 | -10,83 | -9,96 | -9,11 | -8,31 | -7,62 | -6,89 | -6,24 | -5,6 |
| -4 | -14,4 | -13,1 | -11,93 | -10,84 | -9,89 | -8,99 | -8,11 | -7,34 | -6,62 | -5,89 | -5,24 | -4,6 |
| -3 | -13,42 | -12,16 | -10,98 | -9,91 | -8,95 | -7,99 | -7,16 | -6,37 | -5,62 | -4,9 | -4,24 | -3,6 |
| -2 | -12,58 | -11,22 | -10,04 | -8,98 | -7,95 | -7,04 | -6,21 | -5,4 | -4,62 | -3,9 | -3,34 | -2,6 |
| -1 | -11,61 | -10,28 | -9,1 | -7,98 | -7,0 | -6,09 | -5,21 | -4,43 | -3,66 | -2,94 | -2,34 | -1,6 |
| 0 | -10,65 | -9,34 | -8,16 | -7,05 | -6,06 | -5,14 | -4,26 | -3,46 | -2,7 | -1,96 | -1,34 | -0,62 |
| 1 | -9,85 | -8,52 | -7,32 | -6,22 | -5,21 | -4,26 | -3,4 | -2,58 | -1,82 | -1,08 | -0,41 | 0,31 |
| 2 | -9,07 | -7,72 | -6,52 | -5,39 | -4,38 | -3,44 | -2,56 | -1,74 | -0,97 | -0,24 | 0,52 | 1,29 |
| 3 | -8,22 | -6,88 | -5,66 | -4,53 | -3,52 | -2,57 | -1,69 | -0,88 | -0,08 | 0,74 | 1,52 | 2,29 |
| 4 | -7,45 | -6,07 | -4,84 | -3,74 | -2,7 | -1,75 | -0,87 | -0,01 | 0,87 | 1,72 | 2,5 | 3,26 |
| 5 | -6,66 | -5,26 | -4,03 | -2,91 | -1,87 | -0,92 | -0,01 | 0,94 | 1,83 | 2,68 | 3,49 | 4,26 |
| 6 | -5,81 | -4,45 | -3,22 | -2,08 | -1,04 | -0,08 | 0,94 | 1,89 | 2,8 | 3,68 | 4,48 | 5,25 |
| 7 | -5,01 | -3,64 | -2,39 | -1,25 | -0,21 | 0,87 | 1,9 | 2,85 | 3,77 | 4,66 | 5,47 | 6,25 |
| 8 | -4,21 | -2,83 | -1,56 | -0,42 | -0,72 | 1,82 | 2,86 | 3,85 | 4,77 | 5,64 | 6,46 | 7,24 |
| 9 | -3,41 | -2,02 | -0,78 | 0,46 | 1,66 | 2,77 | 3,82 | 4,81 | 5,74 | 6,62 | 7,45 | 8,24 |
| 10 | -2,62 | -1,22 | 0,08 | 1,39 | 2,6 | 3,72 | 4,78 | 5,77 | 7,71 | 7,6 | 8,44 | 9,23 |
| 11 | -1,83 | -0,42 | 0,98 | 1,32 | 3,54 | 4,68 | 5,74 | 6,74 | 7,68 | 8,58 | 9,43 | 10,23 |
| 12 | -1,04 | 0,44 | 1,9 | 3,25 | 4,48 | 5,63 | 6,7 | 7,71 | 8,65 | 9,56 | 10,42 | 11,22 |
| 13 | -0,25 | 1,35 | 2,82 | 4,18 | 5,42 | 6,58 | 7,66 | 8,68 | 9,62 | 10,54 | 11,41 | 12,21 |
| 14 | 0,63 | 2,26 | 3,76 | 5,11 | 6,36 | 7,53 | 8,62 | 9,64 | 10,59 | 11,52 | 12,4 | 13,21 |
| 15 | 1,51 | 3,17 | 4,68 | 6,04 | 7,3 | 8,48 | 9,58 | 10,6 | 11,59 | 12,5 | 13,38 | 14,21 |
| 16 | 2,41 | 4,08 | 5,6 | 6,97 | 8,24 | 9,43 | 10,54 | 11,57 | 12,56 | 13,48 | 14,36 | 15,2 |
| 17 | 3,31 | 4,99 | 6,52 | 7,9 | 9,18 | 10,37 | 11,5 | 12,54 | 13,53 | 14,46 | 15,36 | 16,19 |
| 18 | 4,2 | 5,9 | 7,44 | 8,83 | 10,12 | 11,32 | 12,46 | 13,51 | 14,5 | 15,44 | 16,34 | 17,19 |
| 19 | 5,09 | 6,81 | 8,36 | 9,76 | 11,06 | 12,27 | 13,42 | 14,48 | 15,47 | 16,42 | 17,32 | 18,19 |
| 20 | 6,0 | 7,72 | 9,28 | 10,69 | 12,0 | 13,22 | 14,38 | 15,44 | 16,44 | 17,4 | 18,32 | 19,18 |
| 21 | 6,9 | 8,62 | 10,2 | 11,62 | 12,94 | 14,17 | 15,33 | 16,4 | 17,41 | 18,38 | 19,3 | 20,18 |
| 22 | 7,69 | 9,52 | 11,12 | 12,56 | 13,88 | 15,12 | 16,28 | 17,37 | 18,38 | 19,36 | 20,3 | 21,6 |

Продолжение

| 23 | 8,68 | 10,43 | 12,03 | 13,48 | 14,82 | 16,07 | 17,23 | 18,34 | 19,38 | 20,34 | 21,28 | 22,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9,57 | 11,34 | 12,94 | 14,41 | 15,76 | 17,02 | 18,19 | 19,3 | 20,35 | 21,32 | 22,26 | 23,15 |
| 25 | 10,46 | 12,75 | 13,86 | 15,34 | 16,7 | 17,97 | 19,15 | 20,26 | 21,32 | 22,3 | 23,24 | 24,14 |
| 26 | 11,35 | 13,15 | 14,78 | 16,27 | 17,64 | 18,95 | 20,11 | 21,22 | 22,29 | 23,28 | 24,22 | 25,14 |
| 27 | 12,24 | 14,05 | 15,7 | 17,19 | 18,57 | 19,87 | 21,06 | 22,18 | 23,26 | 24,26 | 25,22 | 26,13 |
| 28 | 13,13 | 14,95 | 16,61 | 18,11 | 19,5 | 20,81 | 22,01 | 23,14 | 24,23 | 25,24 | 26,2 | 27,12 |
| 29 | 14,02 | 15,86 | 17,52 | 19,04 | 20,44 | 21,75 | 22,96 | 24,11 | 25,2 | 26,22 | 27,2 | 28,12 |
| 30 | 14,92 | 16,77 | 18,44 | 19,97 | 21,38 | 22,69 | 23,92 | 25,08 | 26,17 | 27,2 | 28,18 | 29,11 |
| 31 | 15,82 | 17,68 | 19,36 | 20,9 | 22,32 | 23,64 | 24,88 | 26,04 | 27,14 | 28,08 | 29,16 | 30,1 |
| 32 | 16,71 | 18,58 | 20,27 | 21,83 | 23,26 | 24,59 | 25,83 | 27,0 | 28,11 | 29,16 | 30,16 | 31,19 |
| 33 | 17,6 | 19,48 | 21,18 | 22,76 | 24,2 | 25,54 | 26,78 | 27,97 | 29,08 | 30,14 | 31,14 | 32,19 |
| 34 | 18,49 | 20,38 | 22,1 | 23,68 | 25,14 | 26,49 | 27,74 | 28,94 | 30,05 | 31,12 | 32,12 | 33,08 |
| 35 | 19,38 | 21,28 | 23,02 | 24,6 | 26,08 | 27,64 | 28,7 | 29,91 | 31,02 | 32,1 | 33,12 | 34,08 |

Таблица 1.12

Предельно допустимые значения коэффициента (wav

| Материал ограждающей конструкции | Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале, (wav, % |
| --- | --- |
| 1 Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков | 1,5 |
| 2 Кладка из силикатного кирпича | 2,0 |
| 3 Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шугизитобетон, перлитобетон, шлакопемзобетон) | 5 |
| 4 Ячеистые бет.(газобетон, пенобетон, газосиликат и др.) | 6 |
| 5 Пеногазостекло | 1,5 |
| 6 Фибролит и арболит цементные | 7,5 |
| 7 Минераловатные плиты и маты | 3 |
| 8 Пенополистирол и пенополиуретан | 25 |
| 9 Фенольно-резольный пенопласт | 50 |
| 10 Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака | 3 |
| 11 Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор | 2 |

Таблица 1.13

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ (СП 23-101-2004)

| № п.п. | Материал | Характеристики материалов в сухом состоянии | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по СП 50.13330.2012) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность, г/м3 | Удельная теплоемкость, c0, кДж/(кг·°С) | Коэффициент теплопроводности, (0, Вт/(м·°С) | Массового отношения влаги в материале, w, % | Теплопроводности, (, Вт/(м·°С) | Теплоусвоения (при периоде 24 ч), s, Вт/(м2·°С) | Паропроницаемости, (, мг/(м·ч·Па) |
|  |  |  |  |  | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381) |
| А | Полимерные |
| 1 | Пенополистирол | 150 | 1,34 | 0,05 | 1 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,89 | 0,99 | 0,05 |
| 2 | То же | 100 | 1,34 | 0,041 | 2 | 10 | 0,041 | 0,052 | 0,65 | 0,82 | 0,05 |
| 3 | Пенополистирол (ГОСТ 15588) | 40 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,041 | 0,05 | 0,41 | 0,49 | 0,05 |
| 4 | Пенополистирол ОАО «СП Радослав» | 18 | 1,34 | 0,042 | 2 | 10 | 0,042 | 0,043 | 0,28 | 0,32 | 0,02 |
| 5 | То же | 24 | 1,34 | 0,04 | 2 | 10 | 0,04 | 0,041 | 0,32 | 0,36 | 0,02 |
| 6 | Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С | 25 | 1,34 | 0,029 | 2 | 10 | 0,031 | 0,031 | 0,28 | 0,31 | 0,013 |
| 7 | То же, 2800С | 28 | 1,34 | 0,029 | 2 | 10 | 0,031 | 0,031 | 0,30 | 0,33 | 0,013 |
| 8 | То же, 3035С | 33 | 1,34 | 0,029 | 2 | 10 | 0,031 | 0,031 | 0,32 | 0,36 | 0,013 |
| 9 | То же, 4000С | 35 | 1,34 | 0,030 | 2 | 10 | 0,031 | 0,031 | 0,34 | 0,37 | 0,005 |
| 10 | То же, 5000С | 45 | 1,34 | 0,030 | 2 | 10 | 0,031 | 0,031 | 0,38 | 0,42 | 0,005 |
| 11 | Пенополистирол Стиропор PS15 | 15 | 1,34 | 0,039 | 2 | 10 | 0,040 | 0,044 | 0,25 | 0,29 | 0,035 |
| 12 | То же, PS20 | 20 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,038 | 0,042 | 0,28 | 0,33 | 0,030 |
| 13 | То же, PS30 | 30 | 1,34 | 0,035 | 2 | 10 | 0,036 | 0,040 | 0,33 | 0,39 | 0,030 |
| 14 | Экструдированный пенополистирол «Стайрофоам» | 28 | 1,45 | 0,029 | 2 | 10 | 0,030 | 0,031 | 0,31 | 0,34 | 0,006 |
| 15 | То же, «Руфмат» | 32 | 1,45 | 0,028 | 2 | 10 | 0,029 | 0,029 | 0,32 | 0,36 | 0,006 |
| 16 | То же, «Руфмат А» | 32 | 1,45 | 0,030 | 2 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,34 | 0,37 | 0,006 |
| 16а | То же, «Флурмат 500» | 38 | 1,45 | 0,027 | 2 | 10 | 0,028 | 0,028 | 0,34 | 0,38 | 0,006 |
| 17 | То же, «Флурмат 500А» | 38 | 1,45 | 0,030 | 2 | 10 | 0,032 | 0,032 | 0,37 | 0,41 | 0,006 |
| 18 | То же, «Флурмат 200» | 25 | 1,45 | 0,028 | 2 | 10 | 0,029 | 0,029 | 0,28 | 0,31 | 0,006 |
| 19 | То же, «Флурмат 200А» | 25 | 1,45 | 0,029 | 2 | 10 | 0,031 | 0,031 | 0,29 | 0,32 | 0,006 |
| 20 | Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 | 125 | 1,26 | 0,052 | 2 | 10 | 0,06 | 0,064 | 0,86 | 0,99 | 0,23 |
| 21 | То же | 100 < | 1,26 | 0,041 | 2 | 10 | 0,05 | 0,052 | 0,68 | 0,8 | 0,23 |
| 22 | Пенополиуретан | 80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,7 | 0,05 |
| 23 | То же | 60 | 1,47 | 0,035 | 2 | 5 | 0,041 | 0,041 | 0,53 | 0,55 | 0,05 |
| 24 | То же | 40 | 1,47 | 0,029 | 2 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,4 | 0,42 | 0,05 |
| 25 | Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916) | 90 | 1,68 | 0,045 | 5 | 20 | 0,053 | 0,073 | 0,81 | 1,10 | 0,15 |
| 26 | То же | 80 | 1,68 | 0,044 | 5 | 20 | 0,051 | 0,071 | 0,75 | 1,02 | 0,23 |
| 27 | То же | 50 | 1,68 | 0,041 | 5 | 20 | 0,045 | 0,064 | 0,56 | 0,77 | 0,23 |
| 28 | Перлитопластбетон | 200 | 1,05 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | 0,93 | 1,01 | 0,008 |
| 29 | То же | 100 | 1,05 | 0,035 | 2 | 3 | 0,041 | 0,05 | 0,58 | 0,66 | 0,008 |
| 30 | Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 1,05 | 0,076 | 3 | 12 | 0,08 | 0,12 | 1,43 | 2,02 | 0,2 |
| 31 | То же | 200 | 1,05 | 0,064 | 3 | 12 | 0,07 | 0,09 | 1,1 | 1,43 | 0,23 |
| 32 | Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс» | 80 | 1,806 | 0,034 | 5 | 15 | 0,04 | 0,054 | 0,65 | 0,71 | 0,003 |
| 33 | То же, «К флекс»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕС | 60-80 | 1,806 | 0,039 | 0 | 0 | 0,039 | 0,039 | 0,6 | 0,6 | 0,010 |
|  | ST | 60-80 | 1,806 | 0,039 | 0 | 0 | 0,039 | 0,039 | 0,6 | 0,6 | 0,009 |
|  | ЕСО | 60-95 | 1,806 | 0,041 | 0 | 0 | 0,041 | 0,041 | 0,65 | 0,65 | 0,010 |
| 34 | Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35 | 35 | 1,65 | 0,028 | 2 | 3 | 0,029 | 0,030 | 0,36 | 0,37 | 0,018 |
| 35 | То же, тип 45 | 45 | 1,53 | 0,030 | 2 | 3 | 0,031 | 0,032 | 0,40 | 0,42 | 0,015 |
| Б | Минераловатные (ГОСТ 4640), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло |
| 36 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) | 125 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,73 | 0,82 | 0,30 |
| Продолжение табл. 1. 13 |
| 37 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) | 100 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,061 | 0,067 | 0,64 | 0,72 | 0,49 |
| 38 | То же | 75 | 0,84 | 0,046 | 2 | 5 | 0,058 | 0,064 | 0,54 | 0,61 | 0,49 |
| 39 | Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) | 225 | 0,84 | 0,054 | 2 | 5 | 0,072 | 0,082 | 1,04 | 1,19 | 0,49 |
| 40 | То же | 175 | 0,84 | 0,052 | 2 | 5 | 0,066 | 0,076 | 0,88 | 1,01 | 0,49 |
| 41 | » | 125 | 0,84 | 0,049 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,73 | 0,82 | 0,49 |
| 42 | » | 75 | 0,84 | 0,047 | 2 | 5 | 0,058 | 0,064 | 0,54 | 0,61 | 0,53 |
| 43 | Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 250 | 0,84 | 0,058 | 2 | 5 | 0,082 | 0,085 | 1,17 | 1,28 | 0,41 |
| 44 | То же | 225 | 0,84 | 0,058 | 2 | 5 | 0,079 | 0,084 | 1,09 | 1,20 | 0,41 |
| 45 | » | 200 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,49 |
| 46 | » | 150 | 0,84 | 0,050 | 2 | 5 | 0,068 | 0,073 | 0,83 | 0,92 | 0,49 |
| 47 | » | 125 | 0,84 | 0,049 | 2 | 5 | 0,064 | 0,069 | 0,73 | 0,81 | 0,49 |
| 48 | » | 100 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,06 | 0,065 | 0,64 | 0,71 | 0,56 |
| 49 | » | 75 | 0,84 | 0,046 | 2 | 5 | 0,056 | 0,063 | 0,53 | 0,60 | 0,6 |
| 50 | Плиты минераловатные ЗАО «Минеральная вата» | 180 | 0,84 | 0,038 | 2 | 5 | 0,045 | 0,048 | 0,74 | 0,81 | 0,3 |
| 51 | То же | 140-175 | 0,84 | 0,037 | 2 | 5 | 0,043 | 0,046 | 0,68 | 0,75 | 0,31 |
| 52 | » | 80-125 | 0,84 | 0,036 | 2 | 5 | 0,042 | 0,045 | 0,53 | 0,59 | 0,32 |
| 53 | » | 40-60 | 0,84 | 0,035 | 2 | 5 | 0,041 | 0,044 | 0,37 | 0,41 | 0,35 |
| 54 | » | 25-50 | 0,84 | 0,036 | 2 | 5 | 0,042 | 0,045 | 0,31 | 0,35 | 0,37 |
| 55 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,07 | 0,076 | 0,94 | 1,01 | 0,45 |
| 56 | Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем | 200 | 0,84 | 0,07 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,38 |
| 57 | То же | 125 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,70 | 0,78 | 0,38 |
| 58 | Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499) | 45 | 0,84 | 0,047 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,44 | 0,5 | 0,6 |
| 59 | Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 | 0,84 | 0,061 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,8 | 0,9 | 0,53 |
| 60 | Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» | 25 | 0,84 | 0,04 | 2 | 5 | 0,043 | 0,05 | 0,27 | 0,31 | 0,61 |
| 61 | То же | 17 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,046 | 0,053 | 0,23 | 0,26 | 0,66 |
| 62 | » | 15 | 0,84 | 0,046 | 2 | 5 | 0,048 | 0,053 | 0,22 | 0,25 | 0,68 |
| 63 | » | 11 | 0,84 | 0,048 | 2 | 5 | 0,05 | 0,055 | 0,19 | 0,22 | 0,7 |
| 64 | Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA» | 85 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,046 | 0,05 | 0,51 | 0,57 | 0,5 |
| 65 | То же | 75 | 0,84 | 0,04 | 2 | 5 | 0,042 | 0,047 | 0,46 | 0,52 | 0,5 |
| 66 | » | 60 | 0,84 | 0,038 | 2 | 5 | 0,04 | 0,045 | 0,4 | 0,45 | 0,51 |
| 67 | » | 45 | 0,84 | 0,039 | 2 | 5 | 0,041 | 0,045 | 0,35 | 0,39 | 0,51 |
| 68 | » | 35 | 0,84 | 0,039 | 2 | 5 | 0,041 | 0,046 | 0,31 | 0,35 | 0,52 |
| 69 | » | 30 | 0,84 | 0,04 | 2 | 5 | 0,042 | 0,046 | 0,29 | 0,32 | 0,52 |
| 70 | » | 20 | 0,84 | 0,04 | 2 | 5 | 0,043 | 0,048 | 0,24 | 0,27 | 0,53 |
| 71 | » | 17 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,047 | 0,053 | 0,23 | 0,26 | 0,54 |
| 72 | » | 15 | 0,84 | 0,046 | 2 | 5 | 0,049 | 0,055 | 0,22 | 0,25 | 0,55 |
| 73 | Пеностекло или газостекло | 400 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 | 0,12 | 0,14 | 1,76 | 1,94 | 0,02 |
| 74 | То же | 300 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 | 0,11 | 0,12 | 1,46 | 1,56 | 0,02 |
| 75 | » | 200 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 | 0,08 | 0,09 | 1,01 | 1,1 | 0,03 |
| В | Плиты из природных органических и неорганических материалов |
| 76 | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632) | 1000 | 2,3 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | 6,75 | 7,7 | 0,12 |
| 77 | То же | 800 | 2,3 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | 5,49 | 6,13 | 0,12 |
| 78 | » | 600 | 2,3 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 3,93 | 4,43 | 0,13 |
| 79 | » | 400 | 2,3 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 2,95 | 3,26 | 0,19 |
| 80 | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632) | 200 | 2,3 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 | 0,24 |
| Продолжение табл. 1.13 |
| 81 | Плиты фибролитовые и арболит (ГОСТ 19222) на портландцементе | 500 | 2,3 | 0,095 | 10 | 15 | 0,15 | 0,19 | 3,86 | 4,50 | 0,11 |
| 82 | То же | 450 | 2,3 | 0,09 | 10 | 15 | 0,135 | 0,17 | 3,47 | 4,04 | 0,11 |
| 83 | » | 400 | 2,3 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 3,21 | 3,70 | 0,26 |
| 84 | Плиты камышитовые | 300 | 2,3 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 2,31 | 2,99 | 0,45 |
| 85 | То же | 200 | 2,3 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | 1,67 | 1,96 | 0,49 |
| 86 | Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 2,3 | 0,064 | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 | 2,12 | 2,34 | 0,19 |
| 87 | То же | 200 | 2,3 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 | 1,6 | 1,71 | 0,49 |
| 88 | Пакля | 150 | 2,3 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | 1,3 | 1,47 | 0,49 |
| 89 | Плиты из гипса (ГОСТ 6428) | 1350 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 | 0,50 | 0,56 | 7,04 | 7,76 | 0,098 |
| 90 | То же | 1100 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 | 0,35 | 0,41 | 5,32 | 5,99 | 0,11 |
| 91 | Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) (ГОСТ 6266) | 1050 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,34 | 0,36 | 5,12 | 5,48 | 0,075 |
| 92 | То же | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 | 0,075 |
| 93 | Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136) | 300 | 1,68 | 0,087 | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 | 1,84 | 1,95 | 0,04 |
| 94 | То же | 250 | 1,68 | 0,082 | 1 | 2 | 0,085 | 0,099 | 1,53 | 1,64 | 0,04 |
| 95 | » | 225 | 1,68 | 0,079 | 1 | 2 | 0,082 | 0,094 | 1,39 | 1,47 | 0,04 |
| 96 | » | 200 | 1,68 | 0,076 | 1 | 2 | 0,078 | 0,09 | 1,23 | 1,32 | 0,04 |
| Г | Засыпки |
| 97 | Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757) | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,19 | 2,62 | 2,83 | 0,23 |
| 98 | То же | 500 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,15 | 0,165 | 2,25 | 2,41 | 0,23 |
| 99 | » | 450 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,14 | 0,155 | 2,06 | 2,22 | 0,235 |
| 100 | » | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,145 | 1,87 | 2,02 | 0,24 |
| 101 | » | 350 | 0,84 | 0,115 | 2 | 3 | 0,125 | 0,14 | 1,72 | 1,86 | 0,245 |
| 102 | » | 300 | 0,84 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 | 0,25 |
| 103 | Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757) | 250 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,3 | 0,26 |
| 104 | Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) | 700 | 0,84 | 0,16 | 2 | 4 | 0,18 | 0,21 | 2,91 | 3,29 | 0,21 |
| 105 | То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,19 | 2,54 | 2,89 | 0,22 |
| 106 | » | 500 | 0,84 | 0,12 | 2 | 4 | 0,15 | 0,175 | 2,25 | 2,54 | 0,22 |
| 107 | » | 450 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,14 | 0,16 | 2,06 | 2,30 | 0,22 |
| 108 | » | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,15 | 1,87 | 2,10 | 0,23 |
| 109 | Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578) | 1000 | 0,84 | 0,21 | 2 | 3 | 0,24 | 0,31 | 4,02 | 4,67 | 0,21 |
| 110 | Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) | 900 | 0,84 | 0,19 | 2 | 3 | 0,23 | 0,3 | 3,73 | 4,36 | 0,21 |
| 111 | То же | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,26 | 3,36 | 3,83 | 0,21 |
| 112 | » | 700 | 0,84 | 0,16 | 2 | 3 | 0,19 | 0,23 | 2,99 | 3,37 | 0,22 |
| 113 | » | 600 | 0,84 | 0,15 | 2 | 3 | 0,18 | 0,21 | 2,7 | 2,98 | 0,23 |
| 114 | » | 500 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,16 | 0,19 | 2,32 | 2,59 | 0,23 |
| 115 | » | 450 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,15 | 0,17 | 2,13 | 2,32 | 0,24 |
| 116 | » | 400 | 0,84 | 0,122 | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 | 1,94 | 2,12 | 0,24 |
| 117 | Щебень и песок из перилита вспученного (ГОСТ 10832) | 500 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 | 0,1 | 0,11 | 1,79 | 1,92 | 0,26 |
| 118 | То же | 400 | 0,84 | 0,076 | 1 | 2 | 0,087 | 0,095 | 1,5 | 1,6 | 0,3 |
| 119 | » | 350 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 | 0,081 | 0,085 | 1,35 | 1,42 | 0,3 |
| 120 | » | 300 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 | 0,99 | 1,04 | 0,34 |
| 121 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 0,84 | 0,065 | 1 | 3 | 0,08 | 0,095 | 1,01 | 1,16 | 0,23 |
| 122 | То же | 150 | 0,84 | 0,060 | 1 | 3 | 0,074 | 0,098 | 0,84 | 1,02 | 0,26 |
| 123 | » | 100 | 0,84 | 0,055 | 1 | 3 | 0,067 | 0,08 | 0,66 | 0,75 | 0,3 |
| 124 | Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | 6,95 | 7,91 | 0,17 |
| Д | Строительные растворы (ГОСТ 28013) |
| 125 | Цементно-шлаковый | 1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | 7,0 | 8,11 | 0,11 |
| 126 | То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,58 | 6,16 | 7,15 | 0,14 |
| 127 | Цементно-перлитовый | 1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,26 | 0,3 | 4,64 | 5,42 | 0,15 |
| 128 | То же | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 | 0,21 | 0,26 | 3,73 | 4,51 | 0,16 |
| 129 | Гипсоперлитовый | 600 | 0,84 | 0,14 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,17 |
| 130 | Поризованный гипсоперлитовый | 500 | 0,84 | 0,12 | 6 | 10 | 0,15 | 0,19 | 2,44 | 2,95 | 0,43 |
| 131 | То же | 400 | 0,84 | 0,09 | 6 | 10 | 0,13 | 0,15 | 2,03 | 2,35 | 0,53 |
| II | Конструкционно-теплоизоляционные материалы |
| А | Бетоны на природных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 22263) |
| 132 | Туфобетон | 1800 | 0,84 | 0,64 | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 | 11,38 | 12,79 | 0,09 |
| 133 | То же | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,7 | 0,81 | 9,62 | 10,91 | 0,11 |
| 134 | » | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,11 |
| Продолжение табл. 1.13 |
| 135 | » | 1200 | 0,84 | 0,29 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,2 | 0,12 |
| 136 | Пемзобетон | 1600 | 0,84 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | 8,54 | 9,3 | 0,075 |
| 137 | То же | 1400 | 0,84 | 0,42 | 4 | 6 | 0,49 | 0,54 | 7,1 | 7,76 | 0,083 |
| 138 | » | 1200 | 0,84 | 0,34 | 4 | 6 | 0,4 | 0,43 | 5,94 | 6,41 | 0,098 |
| 139 | » | 1000 | 0,84 | 0,26 | 4 | 6 | 0,3 | 0,34 | 4,69 | 5,2 | 0,11 |
| 140 | » | 800 | 0,84 | 0,19 | 4 | 6 | 0,22 | 0,26 | 3,6 | 4,07 | 0,12 |
| 141 | Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,64 | 0,7 | 9,2 | 10,1 | 0,075 |
| 142 | То же | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,083 |
| 143 | » | 1200 | 0,84 | 0,33 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,2 | 0,09 |
| 144 | » | 1000 | 0,84 | 0,24 | 7 | 10 | 0,29 | 0,35 | 4,9 | 5,67 | 0,098 |
| 145 | » | 800 | 0,84 | 0,20 | 7 | 10 | 0,23 | 0,29 | 3,9 | 4,61 | 0,11 |
| Б | Бетоны на искусственных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 9757) |
| 146 | Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 10,5 | 12,3 | 0,09 |
| 147 | То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,7 | 0,09 |
| 148 | » | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 | 0,098 |
| 149 | » | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | 0,11 |
| 150 | » | 1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 | 0,14 |
| 151 | Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | 0,19 |
| 152 | То же | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,2 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 |
| 153 | » | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,3 |
| 154 | Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200 | 0,84 | 0,41 | 4 | 8 | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | 0,075 |
| 155 | То же | 1000 | 0,84 | 0,33 | 4 | 8 | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 | 0,075 |
| 156 | » | 800 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,9 | 0,075 |
| 157 | Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,84 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | 5,57 | 6,43 | 0,15 |
| 158 | То же | 800 | 0,84 | 0,22 | 9 | 13 | 0,29 | 0,35 | 4,54 | 5,32 | 0,17 |
| 159 | Шунгизитобетон | 1400 | 0,84 | 0,49 | 4 | 7 | 0,56 | 0,64 | 7,59 | 8,6 | 0,098 |
| 160 | То же | 1200 | 0,84 | 0,36 | 4 | 7 | 0,44 | 0,5 | 6,23 | 7,04 | 0,11 |
| 161 | » | 1000 | 0,84 | 0,27 | 4 | 7 | 0,33 | 0,38 | 4,92 | 5,6 | 0,14 |
| 162 | Перлитобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,5 | 6,96 | 8,01 | 0,15 |
| 163 | То же | 1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 5,5 | 6,38 | 0,19 |
| 164 | » | 800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 | 0,26 |
| 165 | » | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,3 |
| 166 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1800 | 0,84 | 0,52 | 5 | 8 | 0,63 | 0,76 | 9,32 | 10,8 | 0,075 |
| 167 | То же | 1600 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,63 | 7,98 | 9,29 | 0,09 |
| 168 | » | 1400 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,44 | 0,52 | 6,87 | 7,9 | 0,098 |
| 169 | » | 1200 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,37 | 0,44 | 5,83 | 6,73 | 0,11 |
| 170 | » | 1000 | 0,84 | 0,23 | 5 | 8 | 0,31 | 0,37 | 4,87 | 5,63 | 0,11 |
| 171 | Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 1600 | 0,84 | 0,47 | 8 | 11 | 0,63 | 0,7 | 9,29 | 10,3 | 0,09 |
| 172 | То же | 1400 | 0,84 | 0,35 | 8 | 11 | 0,52 | 0,58 | 7,9 | 8,78 | 0,098 |
| 173 | » | 1200 | 0,84 | 0,29 | 8 | 11 | 0,41 | 0,47 | 6,49 | 7,31 | 0,11 |
| 174 | » | 1000 | 0,84 | 0,23 | 8 | 11 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,24 | 0,11 |
| 175 | » | 800 | 0,84 | 0,17 | 8 | 11 | 0,29 | 0,35 | 4,46 | 5,15 | 0,13 |
| 176 | Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1800 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,7 | 0,81 | 9,82 | 11,18 | 0,083 |
| 177 | Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1600 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,58 | 0,64 | 8,43 | 9,37 | 0,09 |
| 178 | То же | 1400 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,098 |
| 179 | » | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,47 | 0,52 | 6,57 | 7,31 | 0,11 |
| 180 | Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1800 | 0,84 | 0,7 | 5 | 8 | 0,85 | 0,93 | 10,8 | 11,98 | 0,075 |
| 181 | То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,72 | 0,78 | 9,39 | 10,34 | 0,083 |
| 182 | » | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,59 | 0,65 | 7,92 | 8,83 | 0,09 |
| 183 | » | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,48 | 0,54 | 6,64 | 7,45 | 0,11 |
| 184 | » | 1000 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,38 | 0,44 | 5,39 | 6,14 | 0,14 |
| 185 | Бетон на зольном гравии | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 |
| 186 | То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,41 | 0,47 | 6,14 | 6,95 | 0,11 |
| 187 | » | 1000 | 0,84 | 0,24 | 5 | 8 | 0,3 | 0,35 | 4,79 | 5,48 | 0,12 |
| 188 | Вермикулитобетон | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | — |
| 189 | То же | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 | 0,15 |
| 190 | » | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 | 0,19 |
| 191 | » | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 | 1,52 | 1,83 | 0,23 |
| В | Бетоны ячеистые (ГОСТ 25485, ГОСТ 5742) |
| 192 | Полистиролбетон | 600 | 1,06 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,20 | 3,07 | 3,49 | 0,068 |
| 193 | То же | 500 | 1,06 | 0,125 | 4 | 8 | 0,14 | 0,16 | 2,5 | 2,85 | 0,075 |
| 194 | » | 400 | 1,06 | 0,105 | 4 | 8 | 0,12 | 0,135 | 2,07 | 2,34 | 0,085 |
| Продолжение табл. 1.13 |
| 195 | » | 300 | 1,06 | 0,085 | 4 | 8 | 0,09 | 0,11 | 1,55 | 1,83 | 0,10 |
| 196 | » | 200 | 1,06 | 0,065 | 4 | 8 | 0,07 | 0,08 | 1,12 | 1,28 | 0,12 |
| 197 | » | 150 | 1,06 | 0,055 | 4 | 8 | 0,057 | 0,06 | 0,87 | 0,96 | 0,135 |
| 198 | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 1000 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | 6,13 | 7,09 | 0,11 |
| 199 | То же | 800 | 0,84 | 0,21 | 10 | 15 | 0,33 | 0,37 | 4,92 | 5,63 | 0,14 |
| 200 | » | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | 3,36 | 3,91 | 0,17 |
| 201 | » | 400 | 0,84 | 0,11 | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 | 0,23 |
| 202 | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 12 | 0,11 | 0,13 | 1,68 | 1,95 | 0,26 |
| 203 | Газо- и пенозолобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | 8,17 | 9,46 | 0,075 |
| 204 | То же | 1000 | 0,84 | 0,23 | 15 | 22 | 0,44 | 0,5 | 6,86 | 8,01 | 0,098 |
| 205 | » | 800 | 0,84 | 0,17 | 15 | 22 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,49 | 0,12 |
| Г | Кирпичная кладка из сплошного кирпича |
| 206 | Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 | 0,7 | 0,81 | 9,2 | 10,1 | 0,11 |
| 207 | Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,76 | 8,64 | 9,7 | 0,12 |
| 208 | Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 2 | 4 | 0,58 | 0,7 | 8,08 | 9,23 | 0,15 |
| 209 | Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,7 | 2 | 4 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,9 | 0,11 |
| 210 | Трепельного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,88 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,52 | 6,26 | 6,49 | 0,19 |
| 211 | То же | 1000 | 0,88 | 0,29 | 2 | 4 | 0,41 | 0,47 | 5,35 | 5,96 | 0,23 |
| 212 | Шлакового на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,7 | 8,12 | 8,76 | 0,11 |
| Д | Кирпичная кладка из пустотного кирпича |
| 213 | Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | 7,91 | 8,48 | 0,14 |
| 14 | Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,88 | 0,41 | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 | 7,01 | 7,56 | 0,16 |
| 215 | Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,88 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,52 | 6,16 | 6,62 | 0,17 |
| 216 | Силикатного одиннадцатипустотного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,88 | 0,64 | 2 | 4 | 0,7 | 0,81 | 8,59 | 9,63 | 0,13 |
| 217 | Силикатного четырнадцатипустотного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,88 | 0,52 | 2 | 4 | 0,64 | 0,76 | 7,93 | 9,01 | 0,14 |
| Е | Дерево и изделия из него |
| 218 | Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463) | 500 | 2,3 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 |
| 219 | Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2,3 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | 5,56 | 6,33 | 0,32 |
| 220 | Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, ГОСТ 2695) | 700 | 2,3 | 0,1 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 5,0 | 5,86 | 0,05 |
| 221 | Дуб вдоль волокон | 700 | 2,3 | 0,23 | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 | 6,9 | 7,83 | 0,3 |
| 222 | Фанера клееная (ГОСТ 8673) | 600 | 2,3 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | 4,22 | 4,73 | 0,02 |
| 223 | Картон облицовочный (ГОСТ 8740) | 1000 | 2,3 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | 6,2 | 6,75 | 0,06 |
| 224 | Картон строительный многослойный | 650 | 2,3 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | 4,26 | 4,89 | 0,08 |
| III | Конструкционные материалы |
| А | Бетоны (ГОСТ 7473, ГОСТ 25192) и растворы (ГОСТ 28013) |
| 225 | Железобетон (ГОСТ 26633) | 2500 | 0,84 | 1,69 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | 18,0 | 18,95 | 0,03 |
| 226 | Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633) | 2400 | 0,84 | 1,51 | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 | 16,8 | 17,88 | 0,03 |
| 227 | Раствор цементно-песчаный | 1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | 9,6 | 11,09 | 0,09 |
| 228 | Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 0,84 | 0,52 | 2 | 4 | 0,7 | 0,87 | 8,95 | 10,42 | 0,098 |
| Продолжение табл. 1.13 |
| 229 | Раствор известково-песчаный | 1600 | 0,84 | 0,47 | 2 | 4 | 0,7 | 0,81 | 8,69 | 9,76 | 0,12 |
| Б | Облицовка природным камнем (ГОСТ 9480) |
| 230 | Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 0,88 | 3,49 | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 | 25,04 | 25,04 | 0,008 |
| 231 | Мрамор | 2800 | 0,88 | 2,91 | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 | 22,86 | 22,86 | 0,008 |
| 232 | Известняк | 2000 | 0,88 | 0,93 | 2 | 3 | 1,16 | 1,28 | 12,77 | 13,7 | 0,06 |
| 233 | То же | 1800 | 0,88 | 0,7 | 2 | 3 | 0 ,93 | 1,05 | 10,85 | 11,77 | 0,075 |
| 234 | Известняк | 1600 | 0,88 | 0,58 | 2 | 3 | 0,73 | 0,81 | 9,06 | 9,75 | 0,09 |
| 235 | То же | 1400 | 0,88 | 0,49 | 2 | 3 | 0,56 | 0,58 | 7,42 | 7,72 | 0,11 |
| 236 | Туф | 2000 | 0,88 | 0,76 | 3 | 5 | 0,93 | 1,05 | 11,68 | 12,92 | 0,075 |
| 237 | То же | 1800 | 0,88 | 0,56 | 3 | 5 | 0,7 | 0,81 | 9,61 | 10,76 | 0,083 |
| 238 | » | 1600 | 0,88 | 0,41 | 3 | 5 | 0,52 | 0,64 | 7,81 | 9,02 | 0,09 |
| 239 | » | 1400 | 0,88 | 0,33 | 3 | 5 | 0,43 | 0,52 | 6,64 | 7,6 | 0,098 |
| 240 | » | 1200 | 0,88 | 0,27 | 3 | 5 | 0,35 | 0,41 | 5,55 | 6,25 | 0,11 |
| 241 | » | 1000 | 0,88 | 0,21 | 3 | 5 | 0,24 | 0,29 | 4,2 | 4,8 | 0,11 |
| В | Материалы кровельные, гидроизоляционные, блицовочные и рулонные покрытия для полов (ГОСТ 30547) |
| 242 | Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124) | 1800 | 0,84 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | 7,55 | 8,12 | 0,03 |
| 243 | То же | 1600 | 0,84 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | 6,14 | 6,8 | 0,03 |
| 244 | Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617, ГОСТ 9548) | 1400 | 1,68 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 6,8 | 6,8 | 0,008 |
| 245 | То же | 1200 | 1,68 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 5,69 | 5,69 | 0,008 |
| 246 | » | 1000 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 4,56 | 4,56 | 0,008 |
| 247 | Асфальтобетон (ГОСТ 9128) | 2100 | 1,68 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 16,43 | 1 6,43 | 0,008 |
| 248 | Рубероид (ГОСТ 10923), пергамин (ГОСТ 2697), толь | 600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 3,53 | 3,53 | — |
| 249 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове (ГОСТ 18108) | 1800 | 1,47 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 8,56 | 8,56 | 0,002 |
| 250 | То же | 1600 | 1,47 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 7,52 | 7,52 | 0,002 |
| 251 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе (ГОСТ 7251) | 1800 | 1,47 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 8,22 | 8,22 | 0,002 |
| 252 | То же | 1600 | 1,47 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 7,05 | 7,05 | 0,002 |
| 253 | » | 1400 | 1,47 | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 5,87 | 5,87 | 0,002 |
| Г | Металлы и стекло |
| 254 | Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781) | 7850 | 0,482 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 126,5 | 126,5 | 0 |
| 255 | Чугун (ГОСТ 9583) | 7200 | 0,482 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 112,5 | 112,5 | 0 |
| 256 | Алюминий (ГОСТ 22233, ГОСТ 24767) | 2600 | 0,84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 187, 6 | 187,6 | 0 |
| 257 | Медь (ГОСТ 931, ГОСТ 15527) | 8500 | 0,42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | 326 | 326 | 0 |
| 258 | Стекло оконное (ГОСТ 111) | 2500 | 0,84 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 10,79 | 10,79 | 0 |

Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций                                                                                                                  Таблица 1.14

| № п.п. | Материалы и конструкции | Толщина слоя, мм | Сопротивление Воздухопроницанию, Rinf, м2·ч·Па/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бетон сплошной (без швов) | 100 | 19620 |
| 2 | Газосиликат сплошной (без швов) | 140 | 21 |
| 3 | Известняк-ракушечник | 500 | 6 |
| 4 | Картон строительный (без швов) | 1,3 | 64 |
| 5 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более | 250 и более | 18 |
| 6 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | 120 | 2 |
| 7 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в 1 кирпич и более | 250 и более | 9 |
| 8 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича | 120 | 1 |
| 9 | Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | — | 2 |
| 10 | Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе | 400 | 13 |
| 11 | Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе | 400 | 1 |
| 12 | Листы асбестоцементные с заделкой швов | 6 | 196 |
| 13 | Обои бумажные обычные | — | 20 |
| 14 | Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или вчетверть | 20-25 | 10 |
| 15 | Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт | 20-25 | 1,5 |
| 16 | Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги | 50 | 98 |
| 17 | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов | 15-70 | 2,5 |
| 18 | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов | 15-70 | 0,5 |
| 19 | Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов | 10 | 3,3 |
| 20 | Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов | 10 | 20 |
| 21 | Пенобетон автоклавный (без швов) | 100 | 1960 |
| 22 | Пенобетон неавтоклавный | 100 | 196 |
| 23 | Пенополистирол | 50-100 | 79 |
| 24 | Пеностекло сплошное (без швов) | 120 | > 2000 |
| 25 | Плиты минераловатные жесткие | 50 | 2 |
| 26 | Рубероид | 1,5 | Воздухонепроницаем |
| 27 | Толь | 1,5 | 490 |
| 28 | Фанера клееная (без швов) | 3-4 | 2940 |
| 29 | Шлакобетон сплошной (без швов) | 100 | 14 |
| 30 | Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке | 15 | 373 |
| 31 | Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке | 15 | 142 |
| 32 | Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) | 20 | 17 |
| 33 | Керамзитобетон плотностью 900 кг/м3 | 250-400 | 13-17 |
| 34 | То же, 1000 кг/м3 | 250-400 | 53-80 |
| 35 | То же, 1100—1300 кг/м3 | 250-450 | 390-590 |
| 36 | Шлакопемзобетон плотностью 1500 кг/м3 | 250-400 | 0,3 |

Примечания:

1. Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящей таблице сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 м2·ч·Па/кг.

2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.

3 .Для материалов и конструкций, не указанных в настоящей таблице, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально.

Таблица 1.15

Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей)

| Заполнение светового проема | Число уплотненных притворов заполнения | Сопротивление воздухопроницанию RИ, м2 ч/кг (при (pз=11 Па), заполнений световых проемов с деревянными переплетами с уплотнением прокладками из |
| --- | --- | --- |
|  |  | пенополи-уретана | губчатой резины | полу-шерстяного шнура |
| 1.Одинарное остекление или двойное остекление в спаренных переплетах | 1 | 0,26 | 0,16 | 0,12 |
| 2.Двойное остекление в раздельных переплетах | 1 2 | 0,29 0,38 | 0,18 0,26 | 0,13 0,18 |
| 3. Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 1 2 3 | 0,30 0,44 0,56 | 0,18 0,26 0,37 | 0,14 0,20 0,27 |

Примечания:

1. Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов с металлическими переплетами, а также балконных дверей следует принимать с коэффициентом 0,8.

2. Сопротивление воздухопроницанию окон без открывающихся створок (без притворов, с уплотненными фальцами) следует принимать равным 1 м2 ч/кг (независимо от числа и материала переплетов и видов остекления), зенитных фонарей (с уплотнением сопряжениями элементов) - 0,5 м2 ч/кг

Таблица 1.16

Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций

| Ограждающие конструкции | Воздухопроницае- мость, Gn, кг/(м2·ч), не более |
| --- | --- |
| 1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений | 0,5 |
| 2. Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений | 1,0 |
| 3. Стыки между панелями наружных стен: |  |
| а) жилых зданий | 0,5* |
| б) производственных зданий | 1,0* |
| 4. Входные двери в квартиры | 1,5 |
| 5. Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания | 7,0 |
| 6. Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в деревянных переплетах; окна и фонари производственных зданий с кондиционированием воздуха | 6,0 |
| 7. Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в пластмассовых или алюминиевых переплетах | 5,0 |
| 8. Окна, двери и ворота производственных зданий | 8,0 |
| 9. Фонари производственных зданий | 10,0 |

* В кг/(м·ч).

КАРТА ЗОН ВЛАЖНОСТИ

Нормирование сопротивления ограждения паропроницанию по СП 50.13330.2012

Rп2тр       ≤        R*п.о   м2 ч Па/мг	≥       Rп1тр

2. РАСЧЁТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА ВНУТРЕННИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»,

СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых

и общественных зданий»

Таблица 2.1

Коэффициент К, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости ограждения

| Вид материала | Класс | Плотность, кг/м3 | К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Керамзитобетон | В 7,5 | 1500 – 1550 1300 – 1450 1200 1100 | 1,1 1,2 1,3 1,4 |
|  | В 12,5 – В 15 | 1700 – 1750 1500 – 1650 1350 – 1450 1250 | 1,1 1,2 1,3 1,4 |
| Перлитобетон | В 7,5 | 1400 – 1450 1300 – 1350 1100 – 1200 950 – 1000 | 1,2 1,3 1,4 1,5 |
| Аглопоритобетон | В 7,5 | 1300 1100 – 1200 950 – 1000 | 1,1 1,2 1,3 |
|  | В 12,5 | 1500 – 1800 | 1,2 |
| Шлакопемзобетон | В 7,5 | 1600 – 1700 | 1,2 |
|  | В 12,5 | 1700 – 1800 | 1,2 |
| Газобетон, пенобетон, газосиликат | В 5,0 | 1000 800 600 | 1,5 1,6 1,7 |
| Кладка из кирпича, пустотелых керамических блоков |  | 1500 – 1600 1200 – 1400 | 1,1 1,2 |
| Гипсобетон, гипс (в том числе поризованный или с легкими заполнителями) | В 7,5 | 1300 1200 1000 800 | 1,3 1,4 1,5 1,6 |

Таблица 2.2

Границы третьоктавных полос (округление величины fВ)

| Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы | Границы 1/3-октавной полосы |
| --- | --- |
| 50 | 45 – 56 |
| 63 | 57 – 70 |
| 80 | 71 – 88 |
| 100 | 89 – 111 |
| 125 | 112 – 140 |
| 160 | 141 – 176 |
| 200 | 177 – 222 |
| 250 | 223 – 280 |
| 315 | 281 – 353 |
| 400 | 354 – 445 |
| 500 | 446 – 561 |
| 630 | 562 – 707 |
| 800 | 708 – 890 |
| 1000 | 891 – 1122 |
| 1250 | 1123 – 1414 |
| 1600 | 1415 – 1782 |
| 2000 | 1783 – 2244 |
| 1500 | 2245 – 2828 |
| 3150 | 2829 – 3563 |
| 4000 | 3564 – 4489 |
| 5000 | 4490 - 5657 |

Таблица 2.3

Абсцисса точки B - fВ

| Плотность бетона, γ, кг/м3 | fВ, Гц |
| --- | --- |
| ≥ 1800 | 29 000/h |
| 1600 | 31 000/h |
| 1400 | 33 000/h |
| 1200 | 35 000/h |
| 1000 | 37 000/h |
| 800 | 39 000/h |
| 600 | 40 000/h |

Примечания

1. h – толщина ограждения, мм.

2. Для промежуточных значений γ частота fВ определяется интерполяцией

Таблица 2.4

Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями. Rw, и индексов приведенного уровня ударного шума, Lnw, для жилых и общественных зданий

| № п./п. | Наименование и расположение ограждающей конструкции | Rw, дБ | Lnw, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые здания |
| 1 | Перекрытия между помещениями квартир и отделяющие помещения квартир от холлов лестничных клеток и используемых чердачных помещений: |  |  |
|  | в домах категории А | 54 | 55 |
|  | Б | 52 | 58 |
|  | В | 50 | 60 |
| 2 | Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами: |  |  |
|  | в домах категории А | 59 | 55 452 |
|  | Б и В | 57 | 58 482 |
| 3 | Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях: |  |  |
|  | в домах категории А | 47 | 60 |
|  | Б | 45 | 63 |
|  | В | 43 | 66 |
| 4 | Перекрытия между жилыми помещениями общежитий | 50 | 60 |
| Продолжение табл. 2.4 |
| № п.п. | Наименование и расположение ограждающей конструкции | Rw, дБ | Lnw, дБ |
| 5 | Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли и пр.) | 47 | 651 |
| 6 | Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами |  |  |
|  | в домах категории А | 62 | 55 452 |
|  | Б и В | 60 | 58 482 |
| 7 | Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами, |  |  |
|  | в домах категории А | 52 | 582 |
|  | Б и В | 50 | 602 |
| 8 | Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями, |  |  |
|  | в домах категории А | 54 | - |
|  | Б | 52 | - |
|  | В | 50 | - |
| 9 | Стены между помещениями квартир и магазинами |  |  |
|  | в домах категории А | 59 | - |
|  | Б и В | 57 | - |
| 10 | Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, спортивных залов: |  |  |
|  | в домах категории А | 62 | - |
|  | Б и В | 60 | - |
| 11 | Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире |  |  |
|  | в домах категории А | 43 |  |
|  | Б и В | 41 |  |
| 12 | Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры | 47 |  |
| 13 | Стены и перегородки между комнатами общежитий | 50 | - |
| 14 | Стены и перегородки, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли, лестничные клетки) | 47 | - |
| 15 | Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры, |  |  |
|  | в домах категории А | 34 | - |
|  | Б | 32 | - |
|  | В | 30 | - |
| Продолжение табл. 2.4 |
| № п.п. | Наименование и расположение ограждающей конструкции | Rw, дБ | Lnw, дБ |
|  | Гостиницы |
|  | Перекрытия между номерами, |  |  |
| 16 | категории А | 52 | 57 |
|  | Б | 50 | 60 |
|  | В | 48 | 62 |
|  | Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты), |  |  |
| 17 | категории А | 54 | 55 502 |
|  | Б и В | 52 | 58 532 |
| 18 | Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе, |  |  |
|  | категории А | 62 | 57 452 |
|  | Б и В | 59 | 60 482 |
| 19 | Стены и перегородки между номерами: |  |  |
|  | категории А | 52 | - |
|  | Б | 50 | - |
|  | В | 48 | - |
| 20 | Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты), |  |  |
|  | категории А | 54 | - |
|  | Б и В | 52 | - |
| 21 | Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе, |  |  |
|  | категории А | 62 | - |
|  | Б и В | 59 | - |
|  | Административные здания, офисы |
| 22 | Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы), |  |  |
|  | категории А | 52 | 632 |
|  | категорий Б и В | 50 | 662 |
| 23 | Перекрытия, отделяющие рабочие комнаты, кабинеты от помещений с источниками шума (машбюро, телетайпные и т.п.), |  |  |
|  | категории А | 54 | 602 |
|  | Б и В | 52 | 632 |
| 24 | Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат, |  |  |
|  | категории А | 51 | - |
|  | Б и В | 49 | - |
| 25 | Стены и перегородки, отделяющие рабочие комнаты от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты) и от помещений с источниками шума (машбюро, телетайпные и т.п.), |  |  |
|  | категории А | 50 | - |
|  | Б и В | 48 | - |
| Продолжение табл. 2.4 |
| № п. п. | Наименование и расположение ограждающей конструкции | Rw, дБ | Lnw, дБ |
| 26 | Стены и перегородки, отделяющие кабинеты от помещений общего пользования и шумных помещений: |  |  |
|  | категории А | 54 | - |
|  | Б и В | 52 | - |
|  | Больницы и санатории |
| 27 | Перекрытия между палатами, кабинетами врачей | 47 | 60 |
| 28 | Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов | 57 | 60 |
| 29 | Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) | 52 | 63 |
| 30 | Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь | 57 | 502 |
| 31 | Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей | 47 | - |
| 32 | Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений. Стены и перегородки, отделяющие палаты и кабинеты врачей от столовых и кухонь | 57 |  |
| 33 | Стены и перегородки, отделяющие палаты и кабинеты врачей от помещений общего пользования | 52 | - |
|  | Учебные заведения |
| 34 | Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы) | 47 | 63 |
| 35 | Перекрытия между музыкальными классами средних учебных заведений | 57 | 58 |
| 36 | Перекрытия между музыкальными классами высших учебных заведений | 60 | 53 |
| 37 | Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования | 47 | - |
| 38 | Стены и перегородки между музыкальными классами средних учебных заведений и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования | 57 | - |
| 39 | Стены и перегородки между музыкальными классами высших учебных заведений | 60 |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 40 | Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями | 47 | 63 |
| 41 | Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь | 51 | 632 |
| 42 | Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами | 47 | - |
| 43 | Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь | 51 | - |

1 Требование предъявляют также к передаче ударного шума в жилые помещения квартир при ударном воздействии на пол помещения смежной квартиры (в том числе и находящейся на том же этаже).

2 Требование предъявляют к передаче ударного шума в защищаемое от шума помещение при ударном воздействии на пол помещения, являющегося источником шума.

| Результаты вычислений и графиков занести в таблицу 2.5 | Таблица 2.5 | Звукоизоляция, дБ, при среднегеометрической частоте 1/3-октавной полосы, Гц | 3150 |  | 56 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2500 |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1600 |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1250 |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800 |  | 54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  | 53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | 52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  |  | 315 |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  | 39 |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  | Параметры | Расчетная частотная характеристика, R | Оценочная кривая | Неблагоприятные отклонения | Оценочная кривая, смещенная вниз | Неблагоприятные отклонения от смещенной оценочной кривой | Индекс изоляции воздушного шума, Rw |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- СП 50.13330.2012 Актуализированная версия СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий». М.: Изд-во стандартов, 2012.

- СП 51.13330.2011 Актуализированная версия СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». М.: Изд-во стандартов, 2011.

- СП 131.13330.2012 Актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». М. : Изд-во стандартов, 2012.

Учебное издание

СТРОИТЕЛЬНАЯ

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Составители : Мальцева Ирина Николаевна

Гинзберг Людмила Аркадьевна

Мальцев Николай Владимирович

Редактор О.В. Байгулова

Компьютерный набор И.Н. Мальцевой

Подписано в печать  20.03 .2015                                           Формат 60х84 1\8

Бумага писчая                            Плоская печать                     Усл. печ. л. 5,2

Уч.-изд. л.                                   Тираж 300 экз                        Заказ

Редакционно-издательский отдел УрФУ

620002, Екатеринбург, ул. Мира 19

rio@mail.ustu.ru

Ризография НИЧ УрФУ

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

# Text boxes

Необходимое сопротивление ограждения паропроницанию из условия недопустимости в нем накопления влаги за годовой период

Необходимое  сопротивление ограждения паропроницанию из условия ограничения в нем влаги за период с отрицательными наружными  температурами

Плотность материала, увлажняемого слоя, равная (0  этого материала

Толщина увлажняемого

слоя:

-  для однослойных  ограж -дений принимается 2(/3;

-  для многослойных ограж- дений принимается толщина утеплителя

Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения в материале увлажняемого слоя, за период влагонакопления см. в таблице 1.12

(w(w (W + (

0.0024z0(eв – E0)

Rп2тр =

Продолжи-тельность (в сутках) пери- ода влагона- копления, равная пери- оду с отрица- тельными наружными температу-

рами

Величина упру- гости водяного пара, Па, в плос- кости онденсации при наружной температуре, равной средней температуре за период всех месяцев с отрицательной температурой

Упругость водя -ного пара во внутренней сре- де помещения нормируется по функции поме- щения, определяется в        зависимости

от tв (С,                      eв = (в Eв /100,Па

См. в общей

формуле Rп2тр

См. в общей

формуле Rп2тр

См. в общей формуле  Rп1тр

Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за период  месяцев с отрицательной среднемесячной температурой (см. табл. 1.1)

( =

Местоположение плоскости возможной конденсации пара

(по рекомендации СП 50.13330.2012)

Условия зимнего периода:E1–упру- гость водяного  пара в плоскости конден- сации при темпера-  туре, равной  средней  наружной всего  периода Z1.

Z1 – количество

месяцев со средне-

месячной температурой ниже -5 в(С

Определить по табл. 1.1 и  1.10 как функцию от t,(С, в плоскости конденсации.

Условия летнего периода: E3 –  уп- ругость водяного пара в плоскости  конденсации при температуре, равной средней наружной всего периода Z3.

Z3 – количество месяцев со сред -немесячной температурой выше +5(С

Условия осенне-весеннего периода: E2 –упругость  водя-

ного пара в  плос-

кости  конденсации при средней наруж -ной температуре всего периода Z2.

Z2 – количество месяцев со среднемесячной температурой tн(С от -5(С до +5(С

Е= (Е1Z1+ Е2Z2+ Е3Z3)

Средняя упругость водяного пара наружного воздуха

за весь годовой период (см. табл.1.1)

-

+

Сопротивление паропроницанию наружного по отношению к плос- кости конденсации слоя ограждения

Rп.н=((/(

Упругость водяного пара в помещении зависит от функции помещения. Находим по табл.1.10 в зависимости

от tв, (С, eв = (в. Eв /100, Па

Упругость водяного пара

в плоскости возможной конденсации за годовой период

Rп1тр=

(eв – E) Rп.н

+

Плоскость

возможной конденсации пара

Плоскость возможной  конденсации пара по

внешней грани

утеплителя

2(/3

(

Для однослойных ограждений

R*п.о

Rп.н

_-

-

+

+

E - eн

Для многослойных ограждений

Плоскость конденсации

0.0024(E0 – eн,отр) z0

Rн.отр